| sample | Quartz | Silicates | Clays | Corderite | Hematite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sb10-sand | 39 | 58 | 2 | 1 | - |
| amboy s14 | 30 | 65 | 3 | 1 | 1 |
| amboy 5 sand | 20 | 74 | 3 | 2 | 1 |
| amboy 6 sand | 23 | 73 | 2 | 2 | <1 |
| pisga t1-20 sand | 24 | 52 | 20 | 3 | 1 |
| pisga t1-5 | 26 | 73 | - | - | 1 |
| pisga t1-60 sand | 29 | 67 | 2 | 1 | 1 |
| pisga t1-70 | 38 | 59 | 2 | 1 | <1 |
| pisga t2 58 | 17 | 53 | 28 | 2 | - |
| pisga t2 p1 | 29 | 67 | 3 | 1 | - |
| pisga t1 35 sand | 27 | 69 | 3 | 1 | - |
| sb 3mix | 45 | 54 | - | - | 1 |
| source 6 | 35 | 63 | 1 | 1 | - |
| usa 5-t1 72 | 20 | 78 | 1 | 1 | - |