| sample | Quartz | Orthoclase | Albite | Clays | Corderite | Hematite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usa-5-t2 79 | 37 | 20 | 40 | - | 2 | 1 |
| Usa 5 t2 83 | 34 | 28 | 34 | 2 | 2 | <1 |
| Usa 5 t2 89 | 38 | 24 | 33 | 2 | 2 | 1 |
| Usa 6 t1 grav | 39 | 20 | 34 | 2 | 4 | 1 |
| Usa 6 t1-1 | 34 | 24 | 33 | 4 | 5 | <1 |
| Usa 6 t1-13 | 35 | 20 | 40 | 3 | 2 |  |
| Usa 6 t2-13 | 35 | 20 | 33 | 5 | 5 | 2 |
| Usa 6 t2-7mix | 36 | 25 | 32 | 2 | 3 | 2 |
| Usa 6 t2-2 | 53 | 20 | 24 | 2 | 1 |  |
| Usa 6 t3-12 | 34 | 18 | 36 | 5 | 5 | 2 |
| Usa 6 t3-2mix | 36 | 22 | 34 | 3 | 4 | 1 |
| Usa 6 t3-7mix | 42 | 23 | 30 | 1 | 3 | 1 |