| sample | Quartz | Orthoclase | Albite | Clays | Corderite | Hematite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb 15 sand | 44 | 21 | 34 | - | 1 | <1 |
| Sb 1 mix | 29 | 28 | 40 | 2 | 1 | - |
| Sb 5 sand | 39 | 22 | 34 | 2 | 1 | <1 |
| Sb 6 sand | 34 | 26 | 40 | - | - | <1 |
| Sb 8 sand | 38 | 27 | 30 | 2 | 2 | 1 |
| Sb 224 top | 20 | 26 | 35 | - | 5 | 14 |
| Sb 223 dune sand | 31 | 27 | 39 | - | 2 | 1 |
| Usas t1 79 | 36 | 18 | 40 | 1 | 3 | 2 |
| Usas t1 83 | 39 | 30 | 30 | - | 1 | - |